PLAN DE UNIDAD DIDACTICA: MATERIALES INDUSTRIALES

# I.- DATOS GENERALES

1. Familia Profesional		: Mecánica y Metales.

2. Carrera Profesional		: Mecánica de Producción.

3. Módulo Profesional		: Diseño Mecánico.

4. Unidad Didáctica 1.2		: Materiales Industriales

5. Semestre Académico		: 2013-I

6. Número de Créditos		: 02 créditos

7. Número de  Horas 		: 03 horas semanales/ 64 horas semestrales.

8. Fecha de inicio/ término		: Del  01-04-2013  /  09 -08-2013.

9. Docente   responsable		: Ing. Doris Corvera Urtecho

10. Correo electrónico		: doris_corvera@yahoo.es

11. Página Web			: www.istene.edu.pe

II.- COMPETENCIA DEL MODULO

Diseñar elementos  mecánicos y máquinas considerando las normas técnicas.

III.- DESCRIPCION DE LA UNIDAD  DIDACTICA.

La  presente Unidad Didáctica  tiene por finalidad desarrollar capacidades  técnicas de los estudiantes  de Mecánica de Producción, referentes al  conocimiento  de los principales materiales ferrosos y no ferrosos ha emplear en la fabricación de determinados elementos mecánicos y máquinas, de modo que le permita hacer  una selección del material con criterios técnicos para garantizar la calidad  del diseño del producto.

IV.- CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| CAPACIDADES TERMINALES | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | Indicadores |
| --- | --- | --- |
| Seleccionar con criterio técnico los materiales utilizados en la fabricación de elementos mecánicos y máquinas | Las características técnicas de los materiales utilizados en la fabricación de elementos mecánicos son identificadas según sus propiedades y aplicaciones. Los materiales industriales metálicos y no metálicos utilizados para la fabricación de elementos de máquinas son seleccionados según sus características físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas, así como las diversas formas comerciales que se encuentran en el mercado. | Categoriza los materiales industriales según sus características físicas, químicas, mecánicas, tecnológicas para su utilización en la fabricación de los elementos de máquinas. Determina la composición del acero mediante la interpretación del diagrama hierro-carbono. Construye la secuencia general de procesos de manufactura y/o conformado de materiales. Propone de forma argumentada el uso de un determinado material para la fabricación de elementos de máquinas. Selecciona los diferentes tipos de materiales comerciales metálicos y no metálicos empleados en la fabricación de elementos de máquinas. |

V.- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

| Semanas/ fechas | Elementos de capacidad | Actividades de aprendizaje | Contenidos básicos | Tareas previas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º 04/04/2013 | Describe de manera general la evolución y clasificación materiales industriales | Nº1. Los materiales industriales | Los materiales industriales: Definición. Importancia. Evolución histórica de los materiales. Tipos Clasificación de los materiales industriales | Bienvenida Lectura de sílabo. Explicación sistema modular y de la evaluación. |
| 2º 11/04/2013 | Identifica las propiedades generales de los diversos materiales | Nº2. Propiedades de los materiales industriales. | Las propiedades de los materiales. Tipos: económicas, sensoriales o estéticas, físicas, químicas o de interacción con el entorno, térmicas, mecánicas y tecnológicas o de producción de los materiales | Revisar definición de: Fenómenos físico, químico. Ejems. de cada uno. |
| 3º 18/04/2013 | Identifica las características generales de los materiales metálicos utilizados en la fabricación de máquinas | Nº 3. Los metales y su clasificación. | Los metales: definición. Propiedades. Clasificación de los metales. Características. Aplicaciones. Metales más importantes empleados fabricación de máquinas. | Listado de productos metálicos que utilizan en hogar, trabajo. Traer objetos de metal. |
| 4º 25/04/2013 | Discrimina diversos materiales metálicos. | Nº 4. Metales Ferrosos y No ferrosos | Los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Características Diferencia entre ferrosos y no ferrosos | Traer piezas y/o , partes de metal ferrosos y no ferrosos para práctica en laboratorio. |
| 5º 02/05/2013 | Categoriza los materiales según sus propiedades. | Nº 5 Los Aceros: Diagrama Hierro-Carbono. | El Acero. Definición. Importancia Diagrama Hierro-Carbono. | Presentan muestrario de Metales ferrosos |
| 6º 09.05.2013 | Propone de forma argumentada el uso de un determinado material para la fabricación de elementos de máquinas. | Nº 6 Clasificación de los aceros. | Clasificación de aceros. Aplicaciones. | Traer piezas de aceros diversos para Práctica en laboratorio |
| 7º 16.05.2013 | Construye la secuencia general de obtención de los aceros. | Nº 7. Formas de obtención de los aceros.(A) | Obtención de los aceros Procesos de obtención y aplicaciones. | Revisión fuentes en biblioteca ISTNE y presentación de informe. |
| 8º 23.05.2013 | Construye la secuencia general de obtención de los aceros. | Nº 8 Formas de obtención de los aceros.(B) | Obtención de los aceros Procesos de obtención y aplicaciones. | Revisión fuentes en biblioteca ISTNE y presentación de informe. |
| 9º 30.05.2013 | Identifica y selecciona perfiles y formas comerciales de los aceros | Nº09. Perfiles y comercialización de los aceros. | Perfiles comerciales de los aceros. Formas de comercialización de los aceros. | Presentan muestrario de perfiles comerciales de aceros. |
| 10º 06.06.2013 | Propone el uso de un determinado material para la fabricación de elementos de máquinas. | Nº 10. El cobre y el aluminio | Principales metales no ferrosos : A.- Cobre, Aluminio, Procesos de obtención. Aleaciones y aplicaciones | Traer materiales para practica de laboratorio. |
| 11º 13.06.2013 | - Reconoce propiedades | Nº 11.- Zinc y Plomo | B- Zinc, Plomo, Procesos de obtención. Aleaciones y aplicaciones | Visita de estudios a Empresa de fundición de la localidad. |
| 12º 20.06.2013 | Reconoce propiedades | Nº 12. Magnesio, Vanadio, Titanio | C- Magnesio, Vanadio, Titanio Procesos de obtención. Aleaciones y aplicaciones | Principales productores de Magnesio, Vanadio, Titanio |
| 13º 27.06.2013 | Categoriza materiales según características | Nº 13 Materiales sinterizados | La Sinterización: definición. Productos. Aplicaciones. Proceso de sinterización. | Revisión de fuentes en internet/Biblioteca ISTNE |
| 14º 04.07.2013 | Categoriza materiales según características | Nº 14.Los Plásticos naturales . | Materiales no metálicos empleados en mecánica: Los plásticos: naturales, plásticos mejorados. Características. Aplicaciones. | Revisión de fuentes en internet/Biblioteca ISTNE/Internet |
| 15º 11.07.2013 | Construye la secuencia general de obtención de los plásticos sintéticos. | Nº 15.Los Plásticos sintéticos. | Los plásticos: sintéticos ( termoplásticos, termoestables) , plásticos mejorados. Características. Aplicaciones. | Revisión de fuentes en internet/Biblioteca ISTNE/Internet |
| 16º 18.07.2013 | Categoriza materiales según características | Nº 16 La Madera | Maderas naturales, pre fabricadas, pasta de madera(papel) | Revisión de fuentes en internet/Biblioteca ISTNE/Internet |
| 17º 25.07.2013 | Categoriza materiales según características | Nº 17. Textiles | Fibra natural: minerales, vegetales, animales. Características Aplicaciones. Fibra artificial: por transformación, por síntesis | Presentación muestrario de madera y plásticos |
| 18º 01.08.2013 | Categoriza materiales según características | Nº 18 Otros Materiales empleados en mecánica.(C) | Naturales: Vidrio, cerámicos. Artificiales: yeso, cemento. Características .Aplicaciones. | Categoriza materiales según características |

IV.- PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES.

| Elementos de la capacidad | CONTENIDOS | Actividades de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Duración (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conceptos | Procedimientos | Actitudes |  |  |  |
| Clasifica materiales según sus propiedades. - Reconoce características generales de los diversos materiales utilizados en la fabricación de máquinas | Los materiales industriales : definición. Tipos Las propiedades de los materiales. Clases de propiedades. | Clasificación de los materiales Propiedades sensoriales, físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales | Orden. Trabajo en Equipo. | Nº1. Los materiales industriales y clasificación Nº2. Propiedades de los materiales industriales. | Identifica y clasifica los diferentes tipos de materiales para el mecanizado Reconoce las características técnicas de los materiales e insumos a través de pruebas. | 04 04 |
| - Reconoce características generales de los diversos materiales utilizados en la fabricación de máquinas | Los metales: definición. Propiedades. Metales más importantes empleados en mecánica de producción. | Clasificación de los metales. Características. Aplicaciones. Diferencia entre metales y no metales. | Observación y análisis. Comparación de materiales. | Nº 3. Los metales y su clasificación. | .Reconoce las características técnicas de los materiales e insumos a través de pruebas. | 04 |
| - Discrimina diversos materiales. | Los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Características | Diferencia entre ferrosos y no ferrosos | Comparación de materiales. | Nº 4. Metales Ferrosos y No ferrosos | Identifica y clasifica los diferentes tipos de materiales para el mecanizado. | 04 |
| - Reconoce propiedades - Selecciona materiales | Principales metales no ferrosos : A.- Cobre, Aluminio, B- Zinc, Plomo, C- Magnesio, Vanadio, Titanio | Procesos de obtención. Aleaciones y aplicaciones | Trabajo en equipo. | Nº5. El cobre . El aluminio Nº 6 Zinc y Plomo Nº 7. Magnesio, Vanadio, Titanio. | Identifica y clasifica los materiales para aplicaciones tecnológicas. Reconoce las características técnicas de los materiales e insumos a través de pruebas. | 04 04 04 |
| - Interpreta información | El Acero. Definición. Importancia | Composición de los Aceros. Diagrama Hierro-Carbono. | Cuidado del medio ambiente. | Nº 8 Los Aceros: Diagrama Hierro-Carbono. | Interpreta el diagrama de hierro-carbono para determinar la composición del material. | 04 |
| - Interpreta información | Clasificación de aceros. Aplicaciones. | Tipos de aceros. Características y propiedades de los aceros. Técnicas para reconocer los tipos de aceros. | Observación, organización de información. | Nº 9. Clasificación de los aceros. | Identifica y clasifica los materiales para aplicaciones tecnológicas. | 04 |
| - Discrimina procedimientos | Obtención de los aceros | Procesos de obtención y aplicaciones. | Análisis de información. | Nº 10. Formas de obtención de los aceros. | Identifica y clasifica los materiales para aplicaciones tecnológicas | 04 |
| - Discrimina los diversas perfiles | Perfiles comerciales de los aceros. | Formas de comercialización de los aceros. | Organización | Nº 11. Perfiles y comercialización de los aceros. | Identifica y clasifica los materiales para aplicaciones tecnológicas | 04 |
| Selecciona y materiales. -Discrimina procedimientos - Reconoce propiedades -Reconoce características generales de los diversos materiales utilizados en la fabricación de máquinas | La Sinterización: definición. Productos. Aplicaciones. Los No metales definición, tipos. Importancia. - A. Los plásticos. - B. La madera - C. Los Textiles. -D. Otros materiales. | Proceso de sinterización. Características Aplicaciones. Clasificación, características. Aplicaciones. | Seguridad en el trabajo. Trabajo en equipo. Investigación de información. Observación. Responsabilidad en el trabajo. | Nº 13 Materiales sinterizados Nº 14 Materiales plásticos naturales. Nº 5 Plásticos sintéticos. Nº 16. La madera Nº 17.Los Textiles Nº 18 Otros Materiales | Identifica y clasifica los materiales para aplicaciones tecnológicas. | 04 04 04 04 04 04 04 |

V.-	MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

Materiales Educativos	:

Pizarra acrílica y plumones; material de apoyo, libros y revistas especializadas;    muestrario de materiales industriales diversos,  productos de diversos materiales,

Los medios visuales: Proyector Multimedia, Herramientas de software para la creación y visualización de documentos, servicio de Internet.

Laboratorio técnico de Mecánica de Producción, para realizar las prácticas de materiales.

VI.-	METODOLOGÍA.

Para el mejor desarrollo de la UD se han establecido tareas previas para cada semana de clase que los alumnos tienen la responsabilidad de realizarlas. La docente verificará el cumplimiento de éstas durante  el desarrollo de la clase. Estas actividades también forman parte de la evaluación del estudiante.

Los temas serán desarrollados con  metodología activa. Se empleará la técnica del trabajo en equipo, promoviendo el análisis y  la discusión en el aula y los trabajos en el laboratorio.

También se ha considerado la presentación y exposición de un muestrario de materiales industriales, de acuerdo a los temas asignado en clase,  el mismo que será elaborado por cada equipo de trabajo en las fechas acordadas y la visita de estudios a una empresa de fundición de la localidad.

La participación de los alumnos se considera de manera individual y su interacción en su equipo de trabajo.

VII.-	EVALUACION.

La evaluación es permanente y en todos los aspectos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

La evaluación de los aprendizajes se centra en el logro de la capacidad terminal cuyos parámetros de referencia son los criterios de evaluación.

En la  evaluación  de los aprendizajes se utiliza el sistema vigesimal,  es decir de cero a veinte; siendo  el calificativo  mínimo aprobatorio de 13 (trece). La fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.

Requisitos de aprobación:

- Para la aprobación de la unidad didáctica  se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- La asistencia mínima 70%.

- La nota mínima aprobatoria de la U.D. Es trece 13  en escala vigesimal ( 0 – 20).

- El estudiante que obtenga 10, 11, 12 tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación tiene dos etapas, la primera etapa se realizará inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal, y la segunda etapa al termino de la Unidad didáctica. Los estudiantes que al finalizar la segunda obtengan una nota menos de trece (13) repetirán la UD.

- La nota final de la unidad didáctica es la Nota de la última  capacidad terminal.

- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales,

El Proceso de Recuperación.- El estudiante que en la evaluación de la capacidad terminal considerada en la UD. programada, obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a recuperación.

Para tener derecho a evaluación de recuperación es necesario tener como mínimo el 70% de asistencia a clases,   haber presentado y sustentado todos los trabajos asignados.

La recuperación se realizará inmediatamente después de haber concluido el semestre y el desarrollo de la capacidad terminal.

Repitencia de la Unidad Didáctica.-  El estudiante que al  promediar la evaluación de las capacidades terminales en las UUDD, obtenga el calificativo menor a diez (10), repetirá la Unidad Didáctica. De igual forma el estudiante que después de haber realizado el proceso de recuperación obtenga  nota menor a trece (13), repetirá la U.D.

VIII.- BIBLIOGRAFIA.

8.1 Textual

- LEYENSETTER, A.  Tecnología de los Oficios Metalúrgicos. Editorial Reverté SA. España, 1974. ISBN: 84-291-6066-3

- NADREAU, R. El  Mecánico Ajustador .Editorial  Gustavo Gili, SA. Barcelona. ISBN 84-252-0808-4.

- STANLEY H. ( Nuffield Fundation). Química Avanzada: Metalurgia, editorial Reverté SA, Barcelona, 1975. Pp.61 -105. ISBN 84-291-7530-X

- SODANO. Manual del ajustador. Editories técnicos Asociados, SA. 2da edic .España, 1966

- AUGE, R. Tecnología: Metales 3. Editorial Paraninfo SA, Madrid. 1976. ISBN 84-283-0141-7, pp.70.

- FEILLER, A. Tecnología de los materiales. Editorial Reverté SA, España. 1978.

- SOISSON, Harold E. Instrumentación Industrial, Editorial Limusa Noriega Editores, Mexico, 1994, CAP.11 Y 12, pp 447.  ISBN 968-18-1738-9

- AUSTIN, George T. Manual del Proceso Químico en la Industria, tomo III, 5ta.edicion. Editorial McGraw-Hill, Mexico, 1990.  pp 716 a 805.ISBN 0-07-057147-3.

- Shackelford, James F.  "Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros". 6 Edición. Editorial: Pearson-Prentice Hall 2005.

- Callister, Jr. W.D.  "Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales". Vol I y II. Editorial Reverté 2001. Barcelona.

  - Virtual:  Direcciones útiles de Internet

Vélez Moreno, Ligia. Materiales industriales teoría y aplicaciones, editorial ITM. Colombia 2008, 238 páginas, pp 18 a 27. Disponible en:  books.google.com › Technology & Engineering › Material Science

Materiales industriales I: aceros y fundiciones. Disponible en:

http://materias.fi.uba.ar/7201/Acerosyfundiciones.pdf

Rabanal Jiménez, María Eugenia. Tecnología de  materiales industriales. Disponible en:

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/tecnologia-de-materiales-industriales/

Materiales industriales: propiedades. Disponible en perso.wanadoo.es/losolmostecno/Materiales/materiales.htm

[PDF]

### CLASIFICACION DE LOS ACEROS (según normas SAE) SAE ...

usuarios.fceia.unr.edu.ar/.

### Manual De Los Aceros Inoxidables - Página 32

|  | books.google.com.pe |
| --- | --- |

La Esperanza,  de  Marzo   de  2013

Ing.Doris Corvera Urtecho.

Docente

##### Mg. Enrique Vargas Cáceda	                                                       	   Lic. Jorge Luis Carranza Vargas

##### Jefe Área Académica.							Director General