INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO

“ NUEVA ESPERANZA”

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

- DATOS GENERALES:

  - FAMILIA PROFESIONAL			: MECÁNICA Y METALES

  - CARRERA PROFESIONAL			: MECÁNICA DE PRODUCCION

  - MODULO PROFESIONAL			: TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA

  - UNIDAD DIDÁCTICA 			: SOLDADURA MIXTA

  - SEMESTRE ACADEMICO			: II

  - EXTENSIÓN HORARIA			: 04  HRS SEMANA /68 hrs SEMEST.

  - NUMERO DE CREDITOS 			: 03

  - PERÍODO DE EJECUCIÓN			: 19-08-2013  al 20-12-2013

  - DOCENTE RESPONSABLE		:Ing. JOSE ANTONIO NECIOSUP CABANILLAS

1.10. CORREO ELECTRONICO				: josez2525@gmail.com

1.11. PAGINA WEB			:  www.istene.edu.pe

- COMPETENCIA GENERAL:

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento en el interior de una planta industrial; ejecutar la construcción de piezas, elementos de máquinas y máquinas simples; brindar asistencia técnica en investigaciones conducentes al perfeccionamiento y mejora del funcionamiento de los equipos y máquinas herramientas.

3. 	COMPETENCIA DEL MODULO

Recuperar y construir piezas mecánicas y estructuras mediante el proceso de soldadura, considerando las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

| Capacidad terminal | Criterios de evaluación | Indicadores de evaluación |
| --- | --- | --- |
| Realizar uniones soldadas de materiales ferrosos mediante soldadura por resistencia | 1. Analiza y maneja información correcta acerca del proceso de soldadura por resistencia | Responde acertadamente acerca del funcionamiento y características del proceso de soldadura por resistencia Maneja información correcta acerca de las características, s de los equipos y aplicaciones en la industria moderna Investiga y entrega puntualmente en forma individual y grupal los trabajos encomendados. |
|  | 2. Diferentes perfiles industriales de aceros al carbono son unidos mediante soldadura por resistencia | Prepara y manipula correctamente los materiales y el equipo de soldadura por resistencia Ejecuta la soldadura de perfiles industriales mediante soldadura por resistencia Ejecuta las prácticas considerando la seguridad y elementos de protección personal. |
| 2. Realizar uniones soldadas de metales ferrosos mediante soldadura MIG, MAG . | Analiza y maneja información correcta acerca del proceso de soldadura MIG, MAG | Responde acertadamente acerca del proceso de soldadura MIG- MAG Maneja información correcta acerca de los parámetros de operación de la soldadura MIG MAG Identifica las partes o elementos del equipo, las aplicaciones y ventajas del proceso de soldadura MIG MAG |
|  | Diferentes materiales industriales son unidos, mediante soldadura MIG MAG. | Prepara, manipula y realiza la unión de metales ferrosos y no ferrosos con soldadura MIG- MAG Trabaja responsablemente y con seguridad durante las tareas encomendadas Determina las precauciones necesarias a tomar en cuenta, así como los costos del trabajo a realizar. |
| 3. Realizar uniones soldadas de materiales ferrosos mediante soldadura TIG | 1 Analiza y maneja información correcta acerca del proceso de soldadura TIG | Responde acertadamente acerca del funcionamiento y características del proceso de soldadura TIG Maneja información correcta acerca de las características, de los equipos y aplicaciones en la industria moderna Investiga y entrega puntualmente en forma individual y grupal los trabajos encomendados |
|  | Diferentes materiales industriales son unidos, mediante soldadura TIG | Prepara, manipula y realiza la unión de metales ferrosos con soldadura TIG Trabaja responsablemente y con seguridad durante las tareas encomendadas Determina las precauciones necesarias a tomar en cuenta, así como los costos del trabajo a realizar. |

5.  PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA

| SEMANA / FECHA | ELEMENTO DE LA CAPACIDAD TERMINAL |  |  | ACTIVIDADE DE APRENDIZAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONTENIDOS | PROCEDIMIENTOS |  |
| Semana 1 23/08/2013 Semana 2 30/08/2013 Semana 3 06/09/2013 Semana 4 13/09/2013 Semana 5 20/09/2013 Semana 6 27/09/2013 Semana 7 04/10/2013 Semana 8 11/10/2013 Semana 9 18/10/2013 Semana 10 25/10/2013 Semana 11 01/11/2013 Semana 12 08/11/2013 Semana 13 15/11/2013 Semana 14 22/11/2013 Semana 15 29/11/2013 Semana 16 01/11/2013 Semana 17 06/12/2013 Semana 18 13/12/2013 Semana 19 20/12/2013 | 4.1.1-Inspeccionar, seleccionar, preparar y alistar los materiales y equipos para realizar uniones mediante soldadura por resistencia 4.1.2. Realizar uniones soldadas de metales ferrosos mediante Soldadura por resistencia 4.2.1-Inspeccionar, seleccionar, preparar y alistar los materiales y equipos para realizar uniones mediante soldadura MIG MAG cumpliendo las especificaciones y normas técnicas 4.2 2.Realizar uniones soldadas de metales ferrosos, mediante soldadura MIG,MAG . 4.3.1-Inspeccionar, seleccionar, preparar y alistar los materiales y equipos para realizar uniones mediante soldadura TIG cumpliendo las especificaciones y normas técnicas 4.3 2.Realizar uniones soldadas de metales ferrosos, mediante soldadura TIG | Principio de funcionamiento del proceso de soldadura por resistencia Tecnología de Los equipos de soldadura por resistencia . Características de la soldadura por puntos Soldadura por puntos Soldabilidad de metales ferrosos , no ferrosos y aleaciones. Tipos de maquinas de soldar estacionarias, portátiles y al aire Tecnología de la soldadura por roldadas: características, aplicaciones Principio de funcionamiento de la soldadura MIG- MAG Gases protectores inertes Tecnología de la soldadura MIG-MAG Gases protectores activos Gases protectores inertes: Ar, He, mezclas de ellos. Precauciones y seguridad en el proceso Parámetros de operación de la soldadura MIG-MAG Principio de funcionamiento de la soldadura TIG Gases protectores inertes Ar, He Aplicaciones de la soldadura TIG Precauciones y seguridad en el proceso Ejecución de unión de materiales mediante soldadura TIG. Tipos de aportes de metal mediante la soldadura TIG Automatización de la soldadura TIG | Desmontar y reconocer los diferentes elementos de un equipo de soldadura por resistencia Prepara adecuadamente los electrodos de un equipo de soldadura por puntos inspecciona Exposición, diálogo y debate acerca del proceso de soldadura por resistencia. Elaboración de proyectos de soldadura por puntos Desmontar y reconocer los diferentes elementos de un equipo de soldadura MIG- MAG Con cuidado y responsabilidad Prepara y ejecuta uniones soldadas mediante soldadura MIG MAG Desmontar y reconocer los diferentes elementos de un equipo de soldadura TIG Prepara y ejecuta uniones soldadas mediante soldadura TIG | 1-Desarmado reconocimiento e inspección de los elementos componentes de un equipo de soldadura por resistencia 2 Ejecución de soldadura de perfiles planos y sólidos mediante soldadura por puntos Ejecución de un proyecto aplicativo de la soldadura por puntos Inspección, reconocimiento y encendido de un equipo de soldadura MIG-MAG Determinación de la influencia de los Parámetro de variación de Potencia y velocidad de alambre en el proceso de soldadura MIG-MAG Depósito de cordones de soldadura en posición plana en proceso MAG Determinación de la influencia de la longitud del arco en la penetración y acabado de los depósitos de soldadura en posición plana en el proceso MAG Depósitos de cordones de soldadura en posición plana mediante el proceso de soldadura MIG 9.Desarmado reconocimiento e inspección de los elementos componentes de un equipo de soldadura TIG 10.Ejecución de unión de chapas metálicas de acero al carbono, mediante soldadura TIG 11. Ejecución de unión de chapas metálicas de acero inoxidable mediante soldadura TIG |
| Semana 2 27/08/2013 Semana 3 03/09/2013 Semana 4 10/09/2013 |  |  |  |  |

6. MEDIOS Y MATERIALES

  - Taller de soldadura

  - Equipos y herramientas de soladura por resistencia

  - Equipos y herramientas de soldadura MIG,MAG Y TIG

  - Plumones y pizarras acrílicas

  - Separatas

  - Otros

7. METODOLOGIA

La presente unidad didáctica es de naturaleza teórica práctica con el 70  % de práctica y el 30% de teoría.

8. EVALUACIÓN:

El alumno será evaluado permanentemente.

El alumno aprobará la unidad didáctica de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Asistir al más de 70% de las actividades de aprendizaje.

- Aprobar con mínimo de Trece (13) en escala vigesimal.

- El promedio de cada criterio de evaluación se aplicará  en función al promedio de los indicadores

- El promedio de la capacidad terminal será el promedio de los criterios de evaluación

- El promedio final se calculará en función al promedio aritmético de los calificativos de las capacidades terminales de la  unidad didáctica.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Ch  Lobjois “ Tecnología de la Calderería- Uniones Provisionales y Permanentes”.Editorial, 1984. CEAC, Barcelona- España,

- F. Aparicio, J Aparicio, F. Escarpa, “Tecnología del Metal”, Editorial Paraninfo, Madrid- España

- VICTOR  Weldin & Cutting División, “Guía para Soldar, Cortar y Calentar”, printed in USA.

- MARKS  “Manual del Ingeniero Mecánico”, Editorial Mc Gran Hill.

- SENATI  “Tecnología de la Soldadura”.

La Esperanza  Agosto del 2013

-- --------------------------------------------------

Ing JOSE A. NECIOSUP CABANILLAS

Docente del Curso

.